SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME

- WSTĘP.

  - Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne, dotyczące wykonania własnym materiałami oraz odbioru oznakowania poziomego dróg będących w administracji Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

  - Zakres robót objętych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonaniu oznakowania poziomego cienkowarstwowego przy użyciu farb wodorozcieńczalnych, na bazie rozpuszczalników i farb chemoutwardzalnych               i oznakowania grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych obejmują:

a) wytrasowanie przyszłych znaków poziomych na jezdni,

b) wykonanie oznakowania poziomego – linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe,

c) wykonanie oznakowania poziomego – linie segregacyjne i krawędziowe

przerywane,

d) wykonanie oznakowania poziomego – linie na skrzyżowaniach,

e) wykonanie oznakowania poziomego – strzałki i inne symbole na jezdni,

f) przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerów.

Powyższe zadania realizowane będą w terminie do 29 września 2017 r.

Szczegółowe lokalizacje robót wskażą Inspektorzy Nadzoru, jak w pkt. 6.1.

Zamawiający gwarantuje wykonanie nie mniej niż 60% całości zamówienia.

1.3.  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy               i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. i 1.2.

1.4.    Określenia podstawowe:

    - Znaki podłużne – linie wyznaczone równolegle do osi drogi lub odchylone od niej pod niewielkim kątem. Składają się z pojedynczych lub podwójnych linii ciągłych lub przerywanych oraz z linii mieszanych, tj. położonych blisko siebie linii ciągłej i przerywanej. Obejmują one linie segregacyjne i krawędziowe.

    - Linie segregacyjne – służą do wyznaczania osi jezdni oraz oddzielania od siebie pasów ruchu.

    - Linie krawędziowe – służą głównie do wyznaczania krawędzi jezdni bez ulicznych krawężników.

    - Znaki poprzeczne – są to znaki poziome wyznaczające miejsca przeznaczone dla ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów.

    - Strzałki – są to znaki poziome, mające na celu lepsze zorientowanie kierujących pojazdami o zasadach korzystania z pasów ruchu.

    - Strzałki kierujące – są to strzałki wskazujące dozwolone kierunki jazdy            z pasa, na którym się znajdują.

    - Strzałki naprowadzające – strzałki uprzedzające o konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują.

    - Znaki uzupełniające – znaki o różnych kształtach, wymiarach i prze-znaczeniu. Rozróżnia się następujące znaki uzupełniające: symbole, napisy, linie przystankowe, stanowiska i pasy postojowe oraz powierzchnie wyłączone z ruchu.

    - Powierzchnie wyłączone z ruchu – wyznaczone są przez zbiór linii równoległych lub zbliżonych do równoległych względem siebie, ukośnych do toru jazdy pojazdów i ograniczone linią ciągłą.

    - Materiały do poziomego znakowania dróg – materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników bądź prefabrykowane, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wtłaczanie, rolowanie, klejenie itp. w  temperaturze otoczenia lub podwyższonej, na nawierzchnie drogowe.

Materiały te mogą być retrorefleksyjne.

    - Materiały do znakowania cienkowarstwowego – materiały nakładane warstwą grubości 0,3 – 0,8 mm (na mokro). Należą do tej grupy rozpuszczalnikowe farby jedno- i dwuskładnikowe, stosowane                    w temperaturze otoczenia i podgrzane do temperatury powyżej 500 C.

    - Materiały do znakowania grubowarstwowego – materiały nakładane warstwą o grubości od 0,9 do 5mm. Należą do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno.

    - Masy chemoutwardzalne biało - czerwone – wyroby  dwuskładnikowe,        w których jednym składnikiem jest żywica z pigmentami, wypełniaczami        i dodatkami, a drugim utwardzacz z postaci proszku lub pasty. Po ich zmieszaniu zachodzi reakcja sieciowa, w wyniku czego masa utwardza się. Masa ma kolor biały lub czerwony w zależności od użytych pigmentów.

    - Trwałe oznakowanie dróg – jest to znakowanie, którego czas użytkowania wynosi co najmniej 12 miesięcy.

    - Oznakowanie poziome nowe – oznakowanie w ciągu 10 dni od momentu wykonania.

    - Czas schnięcia – czas upływający między wykonaniem oznakowania          a jego oddaniem do ruchu.

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność         z ustaleniami projektowymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- MATERIAŁY.

  - Materiałami stosowanymi przy wykonaniu poziomego oznakowania dróg, według zasad niniejszej SST, są:

2.1.1.      Materiały do znakowania cienkowarstwowego – rozpuszczalnikowe drogowe farby akrylowe jednoskładnikowe. Należy użyć farby do trwałego oznakowania dróg.

2.1.2.     	Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-, dwu- lub trójskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię z użyciem odpowiedniego sprzętu. Masy te powinny tworzyć powłokę, której spójność zapewnia jedynie reakcja chemiczna. Właściwości fizyczne materiałów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów prefabrykowanych określają aprobaty techniczne.

2.1.3.   Materiały do znakowania masami chemoutwardzalnymi biało-czerwonymi powinny być substancjami jedno-, dwu- lub trójskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię ręcznie lub z użyciem odpowiedniego sprzętu. Masy te powinny tworzyć powłokę, której spójność zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

2.1.4.  Materiały do posypywania – kulki szklane, charakteryzujące się współczynnikiem załamania powyżej 1,5, o uziarnieniu 100 – 600 μm lub 125 – 500 μm. Mikrokule  powinny  wykazywać  odporność na wodę            i chlorek sodu oraz powierzchniowe ulepszenie, w celu wyeliminowania trudności przy rozsypywaniu. Zawartość kulek z defektami nie może być większa niż 20%.

2.1.5.      Rozpuszczalnik do farb może być użyty tylko wskazany przez producenta

farby.

    - Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych)                 w materiałach do znakowania grubowarstwowego, w postaci gotowej do ułożenia, nie powinna przekraczać 2% [m/m]. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

    - Materiały  muszą  zachować  stałość  swoich  właściwości chemicznych        i  fizykochemicznych  co  najmniej  w  okresie 6  miesięcy składowania       w warunkach, określonych przez producenta.

## Materiały wymienione w pkt. 2.1. powinny spełniać wymagania, określone           ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowanych /Dz. U. 2016 poz. 1570/ i w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych  oraz  sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, w Warunkach technicznych dla materiałów do poziomego znakowania dróg (POD-97) oraz w wymaganiach zawartych w zał. nr 2 do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181  z dn. 23.12.2003 r.

## Materiały do poziomego znakowania dróg należy pakować do pojemników, zapewniających szczelność, bezpieczny transport i nie wpływających na właściwości materiału. Opakowania winny być oznakowane zgodnie z PN-85/0-79252 oraz dodatkowo powinny mieć, umieszczony na każdym opakowaniu, trwały napis, zawierający:

- nazwę producenta i materiału;

- masę brutto i netto;

- numer partii i datę produkcji;

- informację o szkodliwości i klasie zagrożenia przeciwpożarowego;

- ewentualne wskazówki dla użytkownika.

  - Materiały te należy przechowywać w magazynach, odpowiadających zaleceniom producenta, a zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze:

- dla farb wodnorozpuszczalnych – od 5 do 400 C

- dla farb rozpuszczalnikowych – od 0 do 250 C

- dla pozostałych materiałów – poniżej 400 C.

3. SPRZĘT.

  - Do malowania linii krawędziowych i segregacyjnych należy używać malowarek automatycznych, wyposażonych w pistolety natryskowe do farby, gwarantujące wykonanie warstwy grubości kilkuset mikronów oraz do mikrokulek szklanych, gwarantujące rozsypywanie kulek po nałożeniu farby. Malowarki muszą być sprawne technicznie. Wykonawca robót powinien posiadać minimum 1 malowarkę.       Podczas wykonywania malowania linii krawędziowych lub segregacyjnych malowarka powinna pozwolić na swobodny przejazd jednym pasem ruchu pojazdów będących w ruchu na drodze.

  - Malowanie przejść dla pieszych, strzałek oraz innych drobnych elementów, należy  wykonać pistoletami natryskowymi, nanoszącymi farbę i mikrokulki, gwarantującymi spełnienie wymagań, jak w pkt. 3.1. przy użyciu szablonów lub specjalnej taśmy, ograniczającej krawędzie malowanego elementu.

  - Pistolety do farb powinny zapewniać wykonanie linii o określonych wymiarach. Wykonane linie poziome powinny posiadać określoną grubość warstwy farby na całej powierzchni znaku, oraz równe krawędzie, wyróżniające znak od tła.

  - Pistolety do mikrokulek powinny zapewniać wciśnięcie określonej ilości mikrokulek równomiernie na całej powierzchni znaku.

  - Wykonawca powinien dysponować sprzętem, umożliwiającym mechaniczne starcie istniejącego oznakowania z nawierzchni, tzn. szczotkę mechaniczną – min. 1 szt. lub frezarkę – min. 1 szt.

4. TRANSPORT.

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi, zgodnie              z PN-73/C-81400 oraz z prawem przewozowym.

- WYKONANIE ROBÓT.

  - Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniając wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane oznakowanie poziome.

  - Oznakowanie robót – musi być zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

  - Oczyszczenie podłoża – powierzchnie do znakowania muszą być wolne od zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na spełnienie wymagań wobec znakowania nawierzchni.  W przypadku malowania linii krawędziowych na odcinkach, gdzie nie występują umocnione pobocza, krawędź nawierzchni należy bezwzględnie oczyścić szczotką mechaniczną. Inspektor Nadzoru może zwiększyć zakres czyszczenia, zgodnie  z sytuacją na drodze.

  - Roboty pomiarowe – należy je wykonać w zakresie, zapewniającym wykonanie znakowania, zgodnie z „Instrukcją o znakach drogowych poziomych” oraz ustaleniami projektowymi; przy ścisłej współpracy z odpowiednim terytorialnie Rejonem  Dróg  Wojewódzkich.  RDW przedstawi plan liniowy oznakowania lub       w inny sposób precyzyjnie określi rodzaj, ilość i lokalizację znaków.

  - Ścieranie zbędnego oznakowania – zostanie wykonane mechanicznie w miejscach wskazanych przez RDW, sprzętem znajdującym się w dyspozycji Wykonawcy                 i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

  - Naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi – muszą być zgodne                         z oznakowaniem istniejącym, projektem ewidencyjnym oznakowania poziomego (lub SOR) i wskazaniami RDW. Farbę do znakowania cienkowarstwowego należy – po otwarciu opakowania – wymieszać w czasie 2 – 4 min., do uzyskania pełnej jednorodności.  Przed lub w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie wymieszać, lub na jej powierzchni znajduje się kożuch. Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w SST, zachowując wymiary i czystość krawędzi. Grubość nakładanej farby zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej, podkładanej na drodze malowarki. Ilość farby, zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na m2, nie może się różnić od ilości ustalonej o więcej, niż 20%.

  - Warunki  zewnętrzne – znaki  należy  wykonywać  przy  temperaturze  powietrza              i nawierzchni co najmniej 50C i wilgotności względnej powietrza zgodnej                     z zaleceniami producenta, lecz nie wyższej, niż 85%. Nie dopuszcza się wykonywania oznakowania na wilgotnej nawierzchni oraz silnym wietrze.

  - Ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy – do czasu wyschnięcia, wykonane znaki muszą być zabezpieczone pachołkami (U-23). Wykonawca powinien dysponować taką liczbą pachołków ostrzegawczych, by móc zabezpieczyć jednorazowo malowany odcinek do czasu wyschnięcia naniesionego oznakowania         i oddania odcinka do ruchu. Wykonawca winien dysponować kompletem znaków pionowych ruchomych i stałych, przewidzianych do oznakowania odcinka robót.

  - Masę chemoutwardzalną należy nakładać równomierną warstwą o grubości 3 mm, zachowując wymiary i czystość krawędzi. Ilość masy, zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie 6 kg/m2, nie może się różnić o więcej, niż 20%.

  - Widzialność w dzień.

Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji β          i barwą oznakowania wyrażoną współczynnikiem chromatyczności.

Wartość współczynnika β powinna wynosić po 30 dniu od wykonania dla całego okresu użytkowania oznakowania, barwy białej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,30, klasa B2.

Barwa oznakowania powinna być określona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez współrzędne chromatyczności x i y, które dla suchego oznakowania powinny leżeć         w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narożne podane w tablicy 1.

Tablica 1. Punkty narożne obszarów chromatyczności oznakowań dróg

| Punkt narożny nr | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznakowanie białe | x | 0,355 | 0,305 | 0,285 | 0,335 |
|  | y | 0,355 | 0,305 | 0,325 | 0,375 |

Pomiar współczynnika luminancji β może być zastąpiony pomiarem współczynnika

luminancji w świetle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub wg POD-97 [11.2].

Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd.

Wartość współczynnika Qd powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania, w ciągu całego okresu użytkowania, barwy białej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-l (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2.

  - Widzialność w nocy.

Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany według PN-EN 1436:2000 [4] z uwzględnieniem podziału na klasy PN-EN 1436:2000/Al:2005 [4a].

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego            w od 1 do 6 miesięcy po wykonaniu, barwy białej, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1 klasa R3. Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesiąca po wykonaniu, barwy białej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2.

  - Szorstkość oznakowania

Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadłem angielskim, wg POD-97. Wartość SRT symuluje warunki,   w których pojazd wyposażony w typowe opony hamuje z blokadą kół przy prędkości     50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu:

- w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

Szorstkość oznakowania, na którym nie zastosowano kruszywa przeciwpoślizgowego,

zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie należy wymagać wyższej jego wartości na starcie, a niższej w okresie gwarancji.

Wykonywanie pomiarów wskaźnika szorstkości SRT dotyczy oznakowań jednolitych,

płaskich, wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taśmami. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jest, jeśli możliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z wygarbieniami                      i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest możliwy.

UWAGA: Wskaźnik szorstkości SRT w normach powierzchniowych został nazwany PTV (Polishing Test Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru             i sprzęt do jego wykonania są identyczne z przyjętymi w PN-EN 1436:2000[4] dla oznakowań poziomych.

5.13.    Trwałość oznakowania

Trwałość oznakowania oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej skali LCPC na

zasadzie porównania z wzorcami, wg POD-97, powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji, co najmniej 6.

W celach kontrolnych trwałość jest oceniana pośrednio przez sprawdzenie spełniania

wymagań widoczności w dzień, w nocy i szorstkości.

5.14.    Czas schnięcia oznakowania (wzgl. czas przejezdności oznakowania)

Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem

oznakowania, a jego oddaniem do ruchu.

Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez

producenta, z tym że nie może przekraczać 2 godzin w przypadku wymalowań nocnych   i 1godziny w przypadku wymalowań dziennych. Metoda oznaczenia czasu schnięcia znajduje się w POD-97 [9].

5.15.    Grubość oznakowania

Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyżej 0,89 mm.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

  - W trakcie prowadzenia robót kontrolę sprawować będą Inspektorzy Nadzoru, powołani przez właściwy terytorialnie dla miejsca robót Rejon Dróg Wojewódzkich. Codziennej kontroli podlegać będzie:

- oznakowanie robót. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego oznakowania     robót lub jego braku, Inspektor Nadzoru nie dopuszcza do rozpoczęcia robót,

- oczyszczenie podłoża, zgodnie z pkt. 5.3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, nie dopuszcza się do rozpoczęcia robót.

- nanoszenie powłoki znaków na nawierzchnię.

  - Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru przeprowadza codziennie przed rozpoczęciem pracy następujące badania:

- sprawdzenie oznakowania opakowań z materiałem;

- wizualną ocenę stanu materiału w zakresie jego jednorodności

i widocznych wad;

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni;

a w trakcie pracy:

- pomiar grubości warstwy oznakowania;

- pomiar czasu schnięcia;

- wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych;

- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, zgodnie z instrukcją;

- wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii;

- oznaczenie czasu powrotu do przejezdności.

  - Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego lub grubowarstwowego po zakończeniu robót.

Po zakończeniu całkowitego zakresu robót, zgodnie z wskazanymi terminami realizacji przed odbiorem ostatecznym, Zamawiający zleci wybranemu przez siebie laboratorium drogowemu, które posiada akredytacje Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji lub do innego, aprobowanego przez Komisję Aprobat Technicznych, wykonanie następujących badań z punktu, wskazanego przez osobę wyznaczoną do pełnienia nadzoru:

a)  widzialności w dzień - współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd

b)  widzialności w nocy RL.

Badania zostaną wykonane na każdej drodze objętej zleceniem w odstępie minimum co 2 km, na 30 % łuków poziomych oraz na minimum 10 % przejść dla pieszych.

W przypadkach wątpliwej jakości wykonania robót, Zamawiający zwiększy ilość badanych punktów.

Wyniki badań muszą być zgodne z wymaganiami, podanymi w pkt. 5.10.; 5.11. Wykonawca zobowiązany jest wykonać poprawki całych odcinków dróg i łuków niespełniających pkt 5.10, 5.11. – zakres poprawki odnosi się do wszystkich znaków naniesionych na całej długości odcinka (oznakowanie segregacyjne, krawędziowe, znaki typu strzałka itp.).  Ponadto jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania w ilości większej niż  20 % zamówienia, to koszt badań ponosi Wykonawca robót.

6.4	Przy badaniach określonych w pkt. 5.10.; 5.11 musi być obecny przedstawiciel RDW oraz przedstawiciel Wykonawcy, który zostanie powiadomiony o terminie badań w formie pisemnej listem poleconym, na co najmniej 7 dni przed badaniem (o dacie powiadomienia decyduje data stempla pocztowego).

Z przeprowadzonych badań zostanie sporządzony przez RDW protokół obejmujący wyniki badań i wskazujący ew. odcinki dróg, w których należy wykonać oznakowanie ponownie – podpisany przez wszystkich obecnych przy badaniu.

Zamawiający może zlecić badanie pozostałych parametrów oznakowania określonych w pkt. od 5.12 do 5.15.

- OBMIAR ROBÓT.

  - Jednostką obmiaru robót jest m2 powierzchni wykonanych znaków zgodnie                  z pomiarem w terenie i m2 startego zbędnego oznakowania oraz 1 km trasowania.

  - Tolerancja wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i ze Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach, powinna odpowiadać następującym warunkom:

- szerokość linii nie może być mniejsza od wymaganej; może być większa maksymalnie o 5 mm;

- długość linii może być: mniejsza od wymaganej nie więcej niż o 5 cm lub większa co najwyżej o 15 cm;

- dla linii przerywanych długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej, liczonej z 10 kolejnych cykli, o więcej niż ± 50 mm długości wymaganej;

- dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego wzoru, niż ± 50 mm dla wymiaru długości  i 20% dla wymiaru szerokości.

- ODBIÓR ROBÓT.

  - Odbędzie się po jednym odbiorze częściowym oraz po jednym odbiorze ostatecznym      –  na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich.

  - Do odbioru częściowego należy przedłożyć następujące dokumenty:

- szczegółową specyfikację techniczną;

- ustalenia technologiczne;

- księgę obmiaru robót, potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru (obmiar w m2 należy prowadzić z podziałem na poszczególne rodzaje - symbole linii 
w rozbiciu na poszczególne drogi z podaniem ich numerów );

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych;

- orzeczenia o jakości wbudowanych materiałów.

8.3.	W celu kontroli przed odbiorem końcowym WZDW przewiduje wykonanie po upływie 60 dni i nie później niż 120 dni po wykonaniu oznakowania, badań określających parametry na widzialność (dzień, noc). Kolejne badania kontrolne mogą być wykonane po tym okresie, ale przed upływem 1 roku oraz przed upływem 2 lat dla materiałów o trwałości dłuższej niż 1 rok.

  - Odbiór częściowy dokonuje odbioru całkowitego zakresu prac, po którym nastąpi uregulowanie należności w wysokości 80% ceny wynagrodzenia. Po wykonaniu badań widzialności oraz wykonaniu ewentualnych poprawek nastąpi odbiór ostateczny, czyli uregulowanie pozostałej należności (20%).

- PODSTAWA PŁATNOŚCI.

  - Podstawą płatności jest m2 powierzchni naniesionych znaków poziomych  – zgodnie 
z obmiarem i oceną jakości robót, na podstawie atestów użytych materiałów oraz pomiarów i badań sprawdzających oraz m2 startego oznakowania.

  - Wykonanie m2 oznakowania poziomego obejmuje:

- prace pomiarowe, trasowanie geometrii poziomego oznakowania;

- roboty przygotowawcze i oznakowanie robót;

- przygotowanie i dostarczenie materiałów;

- oczyszczenie podłoża;

- naniesienie powłoki  znaku (farby  i  kulek  szklanych)  na  nawierzchnię drogi,    o kształtach i wymiarach zgodnych z ustaleniami projektowymi, specyfikacją techniczną i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”;

- ochronę znaków przed zniszczeniem;

- usunięcie oznakowania robót.

  - Określone w umowie wynagrodzenie Wykonawcy może być zmienione w następujących przypadkach:

- po dokonaniu obmiaru wykonanych robót – przy zachowaniu cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego;

10. RĘKOJMIA.

Okres rękojmi na roboty w  technologii cienkowarstwowej wynosić będzie 1 rok od daty odbioru ostatecznego znakowania na ciągach drogowych. Natomiast na roboty                   w technologii grubowarstwowej oraz biało – czerwonych przejść dla pieszych okres rękojmi wynosić będzie 2 lata od daty odbioru ostatecznego.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE.

  - Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (załącznik do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

  - Warunki Techniczne POD-97;

11.3	Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych,         realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich – załącznik do zarządzenia nr   7/ 89 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 14 lipca 1989 r. wraz z późniejszymi zmianami.

11.4	Ogólna Specyfikacja Techniczna wydana na zlecenie GDDP w 1998 r.

## 11.5     Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z dnia 17 listopada 2016 r.

## w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

## oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

11.6. Normy

1.  PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

2.  PN-85/O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe

3. PN-EN 1423:2000, Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do

posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny)

3a. PN-EN1423:2001/A1:2005  Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny               (Zmiana A1)

4. PN-EN 1436:2000, Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego oznakowania dróg

4a. PN-EN1436:2000/A1:2005

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące

poziomego oznakowania dróg (Zmiana A1)

5. PN-EN 1463- 1:2000

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy

odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu

5a. PN-EN 1463- 1:2000/A1:2005

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy

odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki

nowego elementu (Zmiana A1)

5b. PN-EN 1463- 2:2000

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy

odblaskowe Część 2: Badania terenowe

6. PN-EN 1871:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne

6a. PN-EN 13036-4: 2004(U)

Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4:

Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni:

próba wahadła.